## Slide 1: LES ESSAIS SUR BETON FRAIS

## Slide 2
La norme béton NF EN 206-1 précise que "tous les bétons doivent être soumis à un contrôle de production sous la responsabilité du producteur ;
Ces contrôles ont pour but de vérifier la conformité par rapport aux spécifications en vigueur et ou à un cahier des charges demandé. Parmi tous les contrôles nécessaires, il faut distinguer ceux qui sont effectués lorsque le béton est à l’état frais de ceux qui le sont lorsqu’il est à l’état durci.
INTRODUCTION

## Slide 3
Les contrôles réalisés sur le béton à l’état frais constituent les premières vérifications possibles de la conformité d’un béton et permettent à la livraison de ce dernier de pouvoir détecter d’éventuelles variations susceptibles de nuire à la mise en œuvre.
donc à la bonne tenue des ouvrages dans le temps

## Slide 4
Le béton est dit frais lorsqu’il n’a pas entamé son processus de prise et de durcissement
Le béton frais a la capacité de se déformer et de s’écouler, ce qui permet de le transporter ou de le pomper et de remplir les moules ou les coffrages

## Slide 5
Le béton frais est une sorte de matériau de construction dont les constituants sont le ciment, les granulats, l’eau et éventuellement des adjuvants soit liquides , soit en poudre Dans le béton frais lors de sa fabrication existe aussi l’air, qui joue un rôle non pas seulement sur sa plasticité, mais également sur ses déformations et ses propriétés finales

## Slide 7
Le béton frais obtenu après le mélange doit être homogène et avoir la consistance préalable pour les travaux concernés. Pour assurer la réussite de cette opération, il faut choisir un matériel adapté et déterminer un temps de mélange (malaxage) suffisant.

## Slide 8: Essais sur béton frais
Plusieurs essais peuvent être effectués sur un béton frais
La plasticité est caractérisée par l’adhésivité intérieure du mélange de béton frais ,
sa capacité de façonnage . La fluidité est évalué par la capacité d’un béton de couler
sous l’action de son propre poids ou d’une vibration
Cette propriété est apprécié par l’essai d’affaissement au cône d’Abrams

## Slide 9: Affaissement au cône d’Abrams - NF EN 12350-2
L’essai d’affaissement est généralement utilisé pour des valeurs de 10 à 210 mm.
Equipement d’essai :
Moule stable en forme de tronc de cône de 300 mm de haut, avec diamètre inférieur à 200 mm et diamètre supérieur de 100 mm • Main écope carrée ou ronde • Tige de piquage métallique de 600 mm de long et 16 mm de diamètre , arrondie aux extrémités • Surface de base rigide, plate et non absorbante (par ex. une tôle).

## Slide 11: Exécution
• L’essai doit être réalisé sur une surface horizontale • L’essai complet doit être exécuté sans interruption en moins de deux minutes et demie • Démouler verticalement (sans mouvement de torsion) en 5 à 10 secondes • Mesurer l’affaissement du béton à 10 mm près.

## Slide 15
L’essai d’étalement est généralement utilisé pour des valeurs comprises entre 350 et 620 mm
Equipement d’essai :
• Table d’étalement : Table mobile, comportant un plateau plan de 700 x 700 mm d’une masse de 16 kg, destiné à recevoir le béton et relié par des charnières à une base rigide sur laquelle il peut tomber d’une hauteur fixe. • Moule : Moule métallique, et d’une épaisseur minimale de 1,5 mm. •
diamètre de la base inférieure : 200 mm,
• diamètre de la base supérieure : 130 mm,
• hauteur : 200 mm.
Etalement à la table à chocs - NF EN 12350-5

## Slide 17
On peut apprécier l’ouvrabilité d’un béton en utilisant un maniabilimètre LCPC

## Slide 18
Appareillage : Récipient étanche à l’eau, suffisamment rigide. Le bord supérieur et la base doivent être parallèles. La plus petite dimension du récipient doit être égale à au moins quatre fois la dimension du plus gros granulat du béton, mais doit être au moins égale à 150 mm. Le volume du récipient ne doit pas être inférieur à 5 litres.
Les récipients suivants peuvent être utilisés :
• cylindre 16 x 32 métallique ou plastique
• pot spécifique
• cuve de l’aéromètre Balance permettant de déterminer la masse du béton après serrage avec une précision de 0,01 kg.
Masse volumique sur béton frais NF EN 12350-

## Slide 19
Remplir le moule et serrer le béton à refus par couches d’épaisseurs approximativement égales et de hauteurs maximales d’environ 100 mm. La surface supérieure doit ensuite être talochée et soigneusement arasée avec la règle. La masse volumique est calculée selon la formule :
D est la masse volumique du béton frais, en kilogrammes par mètre cube (kg/m3)
m1 est la masse du récipient, en kilogrammes (kg) ;
m2 est la masse du récipient plus la masse de béton contenu dans le récipient, en kilogrammes (kg) ; V est le volume du récipient, en mètres cubes (m3).
D = (m2-m1)/V
Réalisation de l’essai

## Slide 20: Béton auto-plaçant
Le BAP

## Slide 21
Historique de béton Autoplaçant
1988 Les chercheurs K. OZAWA ET K. MAEKAWA de Université de Kochi (Tokyo) ont développé le premier prototype de BAP.
Trois années plus tard, l’intervention de Ozawa a accéléré la diffusion mondiale du concept de cette nouvelle génération de béton.
Historique de béton Autoplaçant

## Slide 22
Un béton autoplaçant est un béton très fluide, homogène et stable, mis en œuvre sans vibration (la compaction des BAP s’effectuent par le seul effet gravitaire) et conférant à la structure une qualité au moins équivalente à celle correspondant aux bétons classiques mis en oeuvre par vibration . Les BAP se distinguent des bétons ordinaires principalement par leurs propriétés à l’état frais. Les critères caractérisant un béton autoplaçant sont :

## Slide 23
les valeurs cibles d’étalement au cône d’Abrams sont généralement fixés dans la fourchette 60 cm à 75 cm ( et pas de ségrégation visible en fin d’essai : auréole de laitance ou amoncellement de gros granulats au centre) ;
2- le taux de passage à la boite en L doit être supérieur à 0,8.
3- Le béton doit être stable sous l’effet de la gravité (pas de ségrégation) et présenter une capacité de ressuage limitée. L’absence de ségrégation visuelle lors de l’essai d’étalement au cône d’Abrams n’est pas suffisante .

## Slide 24: Objectifs à atteindre
Une mise en place aisée
Un bon remplissage des coffrages
Un parfait enrobage des armatures
Une forte compacité
Une solution sans vibration : le BAP
  Appelé aussi : auto-nivelant, auto-compactant, hyperfluide

## Slide 25: Définition
Caractéristiques
  Mise en place gravitaire sans vibration
Composition
  Exemple :
    eau 180l/m3
    Ciment 350 kg/m3
    Fines 200 kg:m3
    Sable 800 kg/m3
    Gravillons 900 kg/m3
    Adjuvant superplastifiant 6% du ciment

## Slide 26: Fabrication – transport – mise en œuvre – contrôle
Fabrication
  Granulats locaux, riche en éléments fins, malaxage plus long
Transport
  Hyperfluide, bien gérer le temps
Mise en œuvre
  Coulé traditionnellement, pompé
  Remplissage par le bas des coffrages
Contrôle
  Cône d’Abrams (70 cm), essai de la boîte en L

## Slide 27: Essai cône d’Abrams

## Slide 28
les valeurs ciblés d’étalement au cône d’Abrams sont généralement fixés dans la fourchette 60 cm à 75 cm et pas de ségrégation visible en fin d’essai : auréole de laitance ou amoncellement de gros granulats au centre

## Slide 29: Essai de la boite en L

## Slide 30
La boîte en L est une boîte en acier avec deux parties, l’une verticale et l’autre horizontale, séparées par une trappe et une grille de deux ou de trois barres de diamètre et d’espacement fixé. L’essai se déroule en suivant les étapes suivantes :
remplir la partie verticale de la boîte en L ;
attendre une minute avant de soulever la trappe, le béton s’écoule à travers la grille ;
calculer le rapport de la hauteur de béton dans la partie verticale de la boîte après l’essai et la hauteur du béton dans l’extrémité de la partie horizontale.
Ce rapport correspond au taux de remplissage.

## Slide 31
- le taux de passage à la boite en L doit être supérieur à 0,8

## Slide 32
Cet essai vise à qualifier les bétons autoplaçant vis-à-vis du risque de ségrégation. Il peut être utilisé en phase d’étude de formulation d’un béton autonivelant en laboratoire, ou pour le contrôle de la stabilité du béton livré sur chantier. Cet essai complète les essais permettant d’apprécier la mobilité en milieu confiné ou non, en caractérisant la stabilité [AFGC]
Essai de stabilité au tamis

## Slide 33
L’essai se déroule en suivant les étapes suivantes :
remplir un seau de 10 litres avec du béton ;
le laisser reposer 15 minutes ;
verser la partie supérieure (4,8 kg de béton ± 0.2 kg) sur le tamis depuis une hauteur de 50 cm ;
attendre 2 minutes puis peser la laitance qui est passée au travers le tamis ;
calculer le pourcentage de laitance en divisant la masse de la laitance par la masse initiale du béton.

## Slide 34
Le pourcentage en poids de laitance par rapport au poids de l’échantillon donne l’indice de ségrégation
la mesure de cet indice conduit à classer les formules de BAP de la façon suivante:
15 % stabilité satisfaisante.
Entre 15 % et 30 % , la stabilité est critique, l’essai à refaire in situ.
> 30 % stabilité très mauvaise, béton inutilisable.

## Slide 35: Applications
Intérêt du BAP
  Gains de productivité
  Economie de main d’œuvre
  Amélioration de la qualité de parement
Domaines d’utilisation
  Bétons traditionnels de chantier
  Bétons préfabriqués et mobiliers
Conclusion : appelé à se développer
  Plus d’exigences : organisation, collaboration entre intervenants, maîtrise des coûts

## Slide 36: Exemple 1
Hyperfluidité

## Slide 38: Exemple 2
Chantier

## Slide 40
Plus l’étalement est important, plus le béton est fluide.
La norme NF EN 206 classe l’étalement du béton en trois groupes.
Classe Étalement en mm
SF1 550 – 650
SF2 660 - 750
SF3 760 – 850
Plus le temps d'étalement est court, plus le béton est fluide.