## Slide 1
OBTENTION PAR ASSEMBLAGE
Nous avons déjà cité (dans le cours de technologie des liaisons) les principales solutions technologiques pour réaliser des liaisons complètes permanentes et non-démontables : soudage ; rivetage ; collage ; emmanchement ou frettage ; sertissage…
Nous ne développerons ici que le soudage, et seulement de façon partielle.

## Slide 2
Généralités sur le soudage
On appelle soudage les procédés d'assemblages permanents et non-démontables qui créent une continuité de matière entre les pièces assemblées.
Exemples d’application :
- Mécano-soudage : assemblage de formes simples soudées entre elles pour réaliser une pièce de forme complexe ;
Assemblage avec continuité électrique, ou étanchéité…

## Slide 3
La zone affectée thermiquement (Z.A.T) est modifiée dans sa structure cristalline suite au refroidissement de la pièce après le chauffage nécessaire au soudage.
Cette modification est voisine du processus observé lors d'un traitement thermique à l'air (la pièce est chauffée puis refroidit à l'air libre).
Les dimensions de la Z.A.T (le plus souvent indésirable) varient suivant le procédé de soudage utilisé. C'est ce qui fait l'intérêt ou les limites de certains procédés.
Le procédé idéal de soudage est celui qui fournit la plus grande puissance le plus localement possible (jusqu’à 108W/cm2).
¨ Z.A.T (Zone Affectée Thermiquement) :
La continuité est obtenue par un échauffement de la zone interface entre les pièces avec ou sans apport de matière.

## Slide 4
¨ Défauts, contraintes et déformations :
La Z.A.T est le siège de déformations et de contraintes internes résiduelles.
Contraintes et déformations sont liées :
Les déformations dues au soudage s’appellent des retraits.
Ils impliquent que la forme de la pièce finie ne sera pas simplement la juxtaposition des formes des éléments assemblés.

## Slide 5
¨ Limitation des déformations et préparation des bords :
Pour des bords de tôles préparés avec des chanfreins, la forme de la préparation des bords aura une influence sur le retrait.
De plus on limitera celui-ci s’il est possible de faire un cordon des deux cotés.

## Slide 6
Lorsque la valeur de la déformation est prévisible, on peut pré-positionner les pièces à assembler par un point de soudage ou un montage spécifique avec une déformation inverse.
Le bridage avec pré-déformation élastique revient à créer une précontrainte inverse en plus de la déformation inverse ce qui permet de réduire déformations et contraintes résiduelles.

## Slide 7
¨ Les différentes techniques de soudage :
Soudure avec métal d’apport :
Arc électrique
• électrode enrobée
• MIG – MAG (Métal inert gas et Metal active gas)
• TIG
• sous flux solide https://www.youtube.com/watch?v=H6QGLGJ-BOE#action=share
Brasage
Soudure sans métal d’apport
Par friction https://www.youtube.com/watch?v=mnEzWpwcz68
Par résistance
Laser

## Slide 8
Soudage à l’arc électrique
Principe :
En soudage à l'arc, l'énergie calorifique est produite par un
arc jaillissant entre une électrode et les pièces à assembler.
Le métal d'apport est constitué de l'électrode elle-même ou par une baguette indépendante (dans ce cas, l'électrode est en matériau réfractaire).
Oxydation et protection :
A haute température, l'oxygène de l'air vient oxyder les matériaux soudés. Il faut donc protéger le cordon de soudure en l'isolant soit par un flux solide soit par une barrière gazeuse.

## Slide 9
¨ Soudage à l’électrode enrobée
L'arc jaillit entre une électrode fusible et les pièces à souder, assurant le transfert de chaleur et l'apport du métal. L'enrobage forme un laitier qui recouvre le cordon de soudure en fin d'opération et le protège ainsi de l'oxydation.
• Épaisseur de 2 à 20 mm ou plus ;
• Procédé très courant mais en régression ;
Modes de protection contre l’air ambiant :

## Slide 10
¨ Soudage MIG - MAG
Un arc électrique est établi entre l'extrémité d'une électrode consommable et le substrat, sous protection gazeuse. L'électrode se présente sous la forme d'un fil massif ou fourré, de diamètre 0,6 à 1,6 mm ; le choix du gaz protecteur est déterminé par la nature du ou des matériaux à souder.
MIG : Metal Inert Gas
le gaz inerte protecteur est de l'argon
MAG : Metal Actif Gas
le gaz protecteur est du CO2
• Épaisseur de 0,5 à 20 mm ou plus ;
• Toutes les bases cuivre ou aluminium en MIG / Tous les aciers en MAG ;
• Procédé très courant mais plus coûteux que l’électrode enrobée.

## Slide 11
¨ Soudage TIG
Un arc électrique est établi entre l'extrémité d'une électrode en tungstène et le substrat, sous protection gazeuse (argon) qui permet de protéger le cordon de soudure de l'oxydation. Les opérations d'assemblage peuvent être réalisées avec ou sans métal d'apport en manuel, ou dans le cadre d'un système automatisé.
• Utilisé pour les travaux soignés sous faible épaisseur – pour les épaisseurs supérieures à 5 mm
il est utilisé conjointement à un autre procédé ;
• Aciers inoxydables, aluminium, cuivre, nickel, titane, zirconium, etc. ;
• Faible taux de dépôt – difficile à automatiser ;

## Slide 12
¨ Soudage à l’arc sous flux solide
Un arc électrique est établi entre une électrode continue et le substrat, sous une couche de flux
qui permet de protéger ce dernier de l'oxydation. Généralement, le laitier se détache de lui-même et l'excédant de flux est récupéré pour être recyclé
• Utilisé pour le remplissage des chanfreins ou le travail à grande vitesse ;
• Dépose couramment plus de 15 kg à l’heure ;
• Très utilisé pour réaliser des revêtements déposés par soudage ;

## Slide 13
Brasage (soudage à la flamme)
Le brasage permet la jonction entre des alliages
métalliques, à l'aide d'un métal d'apport dont le point de fusion est inférieur à celui (ou ceux) du (ou des) métal (aux) de base.
Le chauffage à une température suffisante pour fondre le métal d'apport provoque « l’accrochage » de celui-ci avec le métal de base grâce au phénomène de diffusion.

## Slide 14
Les figures suivantes mettent en évidence la distinction entre le brasage et le soudage classique qui occasionne une forte dilution entre le métal de base et le métal d'apport.

## Slide 15
Soudage par friction
Principe :
L'une des deux pièces doit être à section circulaire (pleine ou tubulaire).

## Slide 16
Soudage par résistance électrique
¨ Résistance électrique par point :
Dans ce procédé sans apport de métal, les pièces sont maintenues en contact sous un effort
d'accostage entre deux électrodes en cuivre ou alliages de cuivre.
Soudage de deux tôles de 10 mm en acier et de 6 mm en alliages d'alu.

## Slide 17
¨ Résistance électrique par molette :
Les électrodes sont des disques animés d'un mouvement de rotation.
Les points peuvent être espacés ou jointifs.
Epaisseur maximum de 3 mm.