## Slide 1
Structure cubique face centrée type blende et le graphite (hexagonale) .
Les Cristaux covalents
Le rayon de l’atome de carbone est Rc =d/2= 0,077 nm
1- La distance entre deux atomes de carbone voisins est d = 0,154 nm (même distance C-C dans un alcane ).
2 - La structure contient 8 atomes par maille
3 - La coordinence est de 4 Tétraédrique
4 – Le paramètre « a » de la maille est:
2Rc=(a√3)/4 a=8.rc/√3= 0,356 nm
La masse volumique est calculée selon la formule
=n. Mc/Vmaille Mc=12 g/mol
=3,53.103 kg.m-3
Le diamant
La compacité est donnée par: C= (8.4/3  R3c)/a3
C=0.34
Figure 1a
Figure 1b
Q: En se basant sur la Figure 2b, Trouver les coordonnées des 8 atomes formant la structure diamant
Physiques : T°C de fusion élevée, très faible conductivité électrique, ce sont des isolants
Mécanique: grande dureté et donc très faible résistance à la déformation
Propriétés des cristaux covalents- Basé sur liaisons covalentes exp: C, Si, Ge

## Slide 2
Réseau: hexagonal, réseau de Bravais : P motif : 4 atomes C
Paramètres de la maille a = 0.2456 nm, c = 0.6696 nm
Coordonnées: (000) (0, 0, ½) (1/3 2/3 0) (2/3, 1/3, ½)
Le graphite
Figure 2a: Maille conventionnelle Prisme droit
Figure 2b: Maille élémentaire avec 4 atomes carbone
Figure 2c: Structure graphite en 2D
= 2 Feuillets = 2 Plans espacés de C/2
1
2
3
4
Figure 2a
Figure 2b
Figure 2c
C/2