## Slide 1: Traitements mécaniques superficiels
Lors de l’application des traitements mécaniques superficiels, les couches superficielles des pièces sont déformées plastiquement par une action mécanique : projection de particules, martelage, galetage, ondes de choc. Ces divers procédés sont présentés dans le tableau
tableau 2.

## Slide 2
Une action mécanique est susceptible de modifier :
— les caractéristiques géométriques de la surface de la pièce ;
— la microstructure du matériau dans une couche plus ou moins
épaisse par action sur la densité des défauts essentiellement dislocatifs.
Elle modifie ainsi la rugosité de la surface, l’état de contraintes
résiduelles, la dureté du matériau et sa capacité de déformation ultérieure.
Modifications microstructurales
Toute action mécanique conduisant à la déformation plastique d’un matériau modifie la densité et l’arrangement des dislocations par rapport à l’état initial. Le résultat est différent selon que la densité initiale des défauts est faible (matériaux de dureté initiale faible) ou que la densité initiale des défauts est élevée (matériaux de dureté initiale élevée). Dans le premier cas, la déformation plastique conduit à un durcissement et dans le second cas à un adoucissement.
Dans le cas des aciers, la frontière se situe aux environs d’une dureté de 50 HRC. La profondeur affectée par ces phénomènes est équivalente à celle affectée par les contraintes résiduelles de compression dans la couche.

## Slide 3
Génération des contraintes résiduelles de compression
Tous les traitements mécaniques utilisés imposent au matériau un cycle de chargement élastoplastique dans une couche superficielle d’épaisseur plus ou moins importante. Le reste de la pièce demeuré élastique impose au volume déformé un retour à une déformation totale quasi nulle. Selon l’importance de la déformation imposée par le traitement, ce retour, après suppression du chargement est soit élastique (adaptation) soit élastique puis plastique (accommodation).
Grenaillage de précontrainte
Généralités
Le grenaillage peut être utilisé pour le nettoyage des surfaces, pour la mise en forme de pièces minces (peen forming) et pour la mise en contrainte de compression des couches superficielles d’une pièce. Cette dernière utilisation est appelée grenaillage de précontrainte (shot peening) qu’il ne faut pas confondre avec les deux autres (décapage, formage). Le grenaillage de précontrainte est le plus utilisé des traitements superficiels mécaniques dans le domaine industriel où il fait l’objet d’un nombre d’applications croissant, en particulier dans le domaine des pièces sollicitées en fatigue et en corrosion sous contrainte

## Slide 4
Une opération de grenaillage consiste à soumettre la surface d’une pièce à un « bombardement » contrôlé de particules généralement sphériques. Elles sont propulsées à grande vitesse soit par une turbine soit par un jet d’air comprimé, parfois elles sont attachées à un drapeau ou à des fils mis en rotation (roto peening).Les particules utilisées sont soit de la grenaille d’acier (steel shot)soit des billes de céramique ou de verre (ceramic or glass beads).Chaque particule agit comme un minuscule marteau à tête sphériqueet « imprime » dans le matériau une cupule de déformation plastique plus ou moins profonde selon la nature du matériau grenaillé et l’énergie cinétique de la particule. L’opération est terminée lorsque la surface est entièrement recouverte par un réseau d’empreintes suffisamment dense.
Le diamètre des billes libres varie en général de 0,3 à 2,4 mm et peut atteindre exceptionnellement 6 mm alors qu’il varie de 1 à 2 mm pour les billes attachées. Il est défini par les calibres américains S 70, S 110, S 170, S 230, S 330, S 550, S 660, etc. La lettre S est l’initiale de shot (grenaille) et le nombre qui suit indique le diamètre de la bille exprimé en dix millièmes d’inch (1 inch = 25,4 mm).Dans la norme française le diamètre est en micromètres pour des valeurs inférieures à un millimètre et en millimètres pour les valeurs supérieures.
L’énergie du jet de grenaille dépend de la masse volumique, de la dimension, de la vitesse, de l’angle d’impact et de la dureté de la bille.

## Slide 6
Schéma montrant le principe du grenaillage de précontraintes
Effets du grenaillage
L’action du grenaillage est double. Elle comprend :
— un effet « de peau » se traduisant par la modification de la rugosité, le « gommage » des défauts superficiels mais également par un fort écrouissage local du matériau qui altère plus ou moins fortement sa capacité de déformation ultérieure et sa dureté ;
— un effet « en profondeur » se traduisant par la génération d’un champ de contraintes résiduelles de compression qui constitue l’atout majeur du traitement

## Slide 7
Répartition des contraintes résiduelles

## Slide 8
Influence du diamètre de grenaillage sur les contraintes résiduelles

## Slide 9
Influence de la vitesse de projection de grenaillage sur les contraintes résiduelles

## Slide 10
Influence de l’état de traitement sur les contraintes résiduelles