## Slide 1: Introduction aux polymères
L3
Génie des Matériaux
Fev. 2019

## Slide 2
Applications innombrables : on les retrouve partout, du sac plastique à l'ADN …
emballage (PE), bouteille(PET), tuyaux (PVC) papier (cellulose), caoutchouc,
fibres textiles (polyesters, polyamides…),
mousses polyuréthanes et PSE,
épuration des eaux , adoucisseurs d'eau
colles (araldite, cyanolite, Hot melt …)
décoration, habitat,, peintures et vernis,
construction mécanique
transports
travaux publics et routiers, extraction des produits pétroliers,
additifs pour huiles ….
en masse, en solution et en milieu dispersé
Polymères et Matériaux Polymères

## Slide 3
Les polymères impliquent de nombreux aspects de la Science :
Synthèse chimique:
les monomères facilement accessibles existent déjà.
nouveaux monomères, mais développement d'un nouveau monomère et polymère = 1 milliard €
modifications chimiques, nouveaux catalyseurs
Physico chimie : polymères en solution
Physique :
Ingéniérie : mise en œuvre, mécanique
Expansion industrielle due
à la processabilité (facilité de mise en en œuvre)
aux nombreuses structures possibles (de ce fait une grande gamme de propriétés accessibles)
à la possibilité de modifier le polymère afin d’obtenir la propriété désiré

## Slide 4
Chimie
Macromoléculaire
&
Génie des Procédés
Matériaux
Polymères
A quoi ça sert ?
Comment le faire ?
Caractérisations
physico-chimiques

## Slide 5
Les polymères, c’est quoi ?
Polymère  poly (nombreux) + meros (parts)
Molécule de (très) haute masse molaire, résultant de l'enchaînement covalent d'unités structurales identiques (unités de répétition)
Les macromolécules existent sous de multiples conformations, le plus souvent sous forme de pelotes, parfois sous forme de bâtonnets

## Slide 6
Matériaux polymères – solutions macromoléculaires
Un matériau polymère est le plus souvent constitué de pelotes enchevêtrées.
C’est ce caractère macromoléculaire et ces enchevêtrements qui confèrent aux matériaux polymères et aux solutions de polymères leurs caractères particuliers
matériaux polymères :
tenue mécanique, élastomères …,
thermoplastiques, thermodurs …
solutions de polymères :
viscosité élevée même à faible concentration molaire,
épaississants, gélifiants …
thermodynamiquement, ce sont des solutions non idéales

## Slide 7
oligomère
polymère
P
log M
Les propriétés évoluent de façon continue entre les petites molécules et les macromolécules jusqu’au seuil (plateau) polymère.
Les polymères, c’est quoi ?

## Slide 8
Polymères naturels
extraction du milieu naturel et purification
- latex Hévéa  caoutchouc naturel
- polysaccharides
cellulose, amidon,
carraghénates, alginates …
- polypeptides (collagène, gélatine …)
Polymères artificiels
modification chimique des polymères naturels
acétate de cellulose, viscose …
nitrate de cellulose, celluloïd …
Les polymères, c’est quoi ?

## Slide 9
Polymères de synthèse
- obtenus par polymérisation de monomères
- polymérisation en chaîne
PS, PE, PP, PVC, poly(acide acrylique),
alcool polyvinylique, POE,
silicones …
- polycondensation, polyaddition
polyesters PET
polyamides Nylon ®
polyuréthanes Lycra ®
résines époxy Araldite ®, …
….
- modification chimique de polymères de synthèse
PAN  fibres de carbone
 thermoplastiques, élastomères, thermodurs …
Les polymères, c’est quoi ?

## Slide 10
CH3
n
CH3
X : degré de polymérisation
NUR : nombre d'unités de répétition
M = m0.NUR = m0.X
n
polypropylène
polystyrène
Du monomère à la macromolécule

## Slide 11
H
2
O
+
H
O
O
C
(
C
H
2
)
4
C
O
N
H
(
C
H
2
)
6
N
H
2
+
H
2
N
(
C
H
2
)
6
N
H
2
H
O
O
C
(
C
H
2
)
4
C
O
O
H
M = mUR  NUR
Polyamide 6,6
O
C
(
C
H
2
)
4
C
O
N
H
(
C
H
2
)
6
N
H
n
Du monomère à la macromolécule

## Slide 12
O
H
O
H
O
O
H
O
H
O
H
O
H
O
H
O
O
H
O
H
O
O
H
O
O
H
O
H
O
H
O
O
H
O
O
H
O
H
O
H
O
H
O
H
O
O
H
O
H
1
4
6
b-D-glucose
Cellulose : liaison b (1-4)
Amidon : liaison a (1-4)
Globalement, cellulose et amidon ne différent que par la liaison glycosidique 1  4
entre les cycles glucopyranose; cellulose :  (14); amidon : (14).
NB : il y a des branchements en C6.
Cellulose : enchaînements de motifs cellobiose
Polymères naturels :
Exemple de l'amidon et de la cellulose
Du monomère à la macromolécule

## Slide 13
n
acétate
pyruvate
O
O
O
H
H
O
H
O
O
O
H
O
O
H
O
H
O
O
O
O
H
H
O
H
O
O
O
O
H
O
H
O
O
O
H
O
H
O
O
O
C
H
3
O
O
H
O
O
H
O
O
O
H
O
O
H
O
H
3
C
O
O
O
b
b
b
b
a
b
6
3
2
4
4
4
6
1
1
1
1
1
4
polysaccharide microbien de masse molaire élevée de l'ordre de 106 g/mol
Structure primaire :
- Chaîne formée d'unités glucose reliées par des liaisons b(14).
Chaînon latéral porté par une unité glucose sur deux en position 3 constitué d'un trisaccharide de b -D-mannose (1 4)-b -D-acide glucoronique (12) - a -D-mannose.
Le mannose terminal peut porter des résidus pyruvate en 4 et 6.
Le mannose interne peut être acétylé en 6
Exemple du xanthane

## Slide 14
Polymères naturels

## Slide 15
Chimie
Macromoléculaire
Polymères
Matériaux Polymères
Outils
Produits
Chimiste
Quelle chimie ?
Quel procédé ?
Transformateur
Mise en œuvre
(extrusion, moulage …)
Utilisateur "final"
Compounder
Plastiques
Matériaux Plastiques
BESOINS
MOYENS
Adjuvants
Renforts
CH2=CH2  -(CH2-CH2)n-
Du monomère au matériau polymère

## Slide 16
BTP
18,90%
Emballage
37,30%
Automobile
7,20%
Agriculture
2,60%
Industrie lourde
5,40%
Électricité et électronique
7,30%
Autres utilisations domestiques
(sport, loisirs, santé, mobilier …)
21,30%
BTP
18,90%
Emballage
37,30%
Automobile
7,20%
Agriculture
2,60%
Industrie lourde
5,40%
Électricité et électronique
7,30%
Autres utilisations domestiques
(sport, loisirs, santé, mobilier …)
21,30%
Source : www.apme.org/ Débouchés des plastiques en 2000
ADEME : Synthèse Étude du marché des matériaux biodégradables (juillet 2003)
Le marché des polymères

## Slide 17
Formulation des Polymères & Plastiques
Synthèse & Procédés
- Composition
- Topologie
- Masses molaires
- Solubilité
- Mécaniques
- Rhéologiques
Applications
Usages
Cahier des charges
Polymères
(dispersions, solides, solutions,…)
Structure & Forme
Propriétés
Fonctions
Polymères formulés & Mise en forme
Modification &
Optimisation des
propriétés
grains, poudres,
pâtes, liquides,
émulsions,…
Additifs
Plastifiants
Charges
Polymérisations
Modifications
chimiques
Masse
Solution
Milieu dispersé

## Slide 18
Un échantillon polymère = mélange de nombreuses chaînes individuelles qui n'ont pas toutes la même longueur
 distribution des longueurs de chaîne et des masses molaires
 masses molaires moyennes
6000
7400
8800
10200
11600
13000
114,1
Distribution des masses molaires (DMM)